## Slide 1: способа определить секущий модуль E50ref для модели Hardening Soil
МИРНЫЙ Анатолий Юрьевич
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
генеральный директор ООО «Независимая геотехника»
кандидат технических наук
4

## Slide 2: Секущий модуль E50ref – частное значение
«Правильный способ» - определить секущий модуль на основании значений параметров сопротивления сдвигу для ИГЭ при каждом имеющемся давлении σ3

## Slide 3: Секущий модуль E50ref – частное значение
«По ГОСТ 12248» - определить секущий модуль на основании предельного девиатора напряжений для каждого частного испытания

## Slide 4: Степенной закон

## Slide 5: Выборка для ИГЭ
Глубина отбора | Вертикальное бытовое давление | Давление в камере | Секущий модуль | Давление в камере | Секущий модуль | Давление в камере | Секущий модуль
h | σzg | σ3,1 | E50,1 | σ3,2 | E50,2 | σ3,3 | E50,3
м | кПа | кПа | кПа | кПа | кПа | кПа | кПа
12 | 238 | 119 | 11800 | 238 | 17276 | 475 | 25294
13,5 | 267 | 134 | 18169 | 267 | 25874 | 535 | 36846
15 | 297 | 149 | 9761 | 297 | 14390 | 594 | 21214
16,5 | 327 | 163 | 15227 | 327 | 21986 | 653 | 31747
18 | 356 | 178 | 10002 | 356 | 14952 | 713 | 22350
19,5 | 386 | 193 | 19422 | 386 | 29439 | 772 | 44621

## Slide 6: Степенной закон

## Slide 7: 1 – Шесть частных значений при давлении в камере «по ГОСТ»
p | E50
119 | 11800
134 | 18169
149 | 9761
163 | 15227
178 | 10002
193 | 19422
156 | 14063

## Slide 8: 1 – Шесть частных значений при давлении в камере «по ГОСТ»
Преимущества:
нет проблем с экспертизой
статистика «по ГОСТ»
Недостатки:
игнорируется зависимость модуля от обжатия
нельзя определить m
полученное значение не имеет никакого отношения к модели Hardening Soil

## Slide 9: 2 – Шесть частных значений при опорном давлении
p | E50
120 | 11865
120 | 17198
120 | 8663
120 | 12931
120 | 7952
120 | 14602
120 | 12202

## Slide 10: 2 – Шесть частных значений при опорном давлении
Преимущества:
нет проблем с экспертизой
статистика «по ГОСТ»
Недостатки:
игнорируются все испытания при σ3 ≠ pref
нельзя определить m
pref нужно знать на момент проведения испытаний

## Slide 11: 3 – Шесть частных значений при известном m
Преимущества:
на момент проведения испытаний pref не требуется – можно назначать σ3 по ГОСТ
Недостатки:
качество обработки частных значений E50 ref зависит от качества испытаний единичного образца
нельзя определить m для ИГЭ
трудно объяснить эксперту, что пара «m + E50» – это не одно значение, а функциональная зависимость

## Slide 12: 4 – 18+ частных значений

## Slide 13: 4 – 18+ частных значений
Преимущества:
и E50 ref , и m определяются для ИГЭ по данным всех имеющихся испытаний
E50 ref может быть определен уже после проведения испытаний для любых значений pref
σ3 назначается по ГОСТ
легко исключаются «выпадающие» значения
легко выявляется фальсификация
Недостатки:
трудно объяснить эксперту, что так делал еще Казагранде

## Slide 14: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методы статистической обработки данных по ГОСТ 20522 неприменимы к нелинейным моделям, в которых по умолчанию предполагается закономерное изменение параметров физико-механических свойств с глубиной.
Способ | 1 | 2 | 3 | 4
Е50 | 14063 | 12202 | 12202 | 11955
m | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,542